Technical Data Sheet

Warm applicable filling compounds

| Dielectric cons. @23 ͦc 1MHz (ASTM D-150) |  | Acid Value (mg.KOH/g) (ASTM D-974) |  | Flash point( ͦ c) (ASTM D-92) |  | Oxidation induction time(min) (ASTM D-3895) |  | Oil sep@50 ͦ c (IEC-811-5-1) Max 5 mm |  | Viscosity(cSt) @120 ͦ c (ASTM D-445) |  | Cone penetration (dmm)@25 ͦ c (ASTM D-937) |  | Drop Melting point( ͦ c) (ASTM D-127) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 50-100 |  | 90-120 |  | 75-85 |  | NOOR CJ-100 |  |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 100-200 |  | 80-110 |  | 80-90 |  | NOOR CJ-150 |  |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 150-250 |  | 70-100 |  | 85-95 |  | NOOR CJ-200 |  |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 200-250 |  | 70-90 |  | 85-95 |  | NOOR CJ-250 |  |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 200-300 |  | 70-80 |  | 85-95 |  | NOOR CJ-300 |  |
| 2.3> |  | 0.55> |  | >200 |  | 10˂ |  | pass |  | 400-500 |  | 60-70 |  | 90-100 |  | NOOR CJ-500 |  |