| METHOD | NPJ620 | NPJ822 | NPJ722A+ | NPJ422 | CHARACTERISTIC | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM-D 937 | 100 - 130(0.1mm) | 100 - 130 (0.1mm) | 100 - 120 (0.1mm) | 100 - 130 (0.1mm) | Penetration @ 25 ˚C | 2 |
| ASTM-D 445 | 5 - 6.5 cst | 5 - 6.5 cst | 5 - 6 cst | 5 - 6.5 cst | Kinematic Viscosity @ 100 ˚C | 5 |
| ASTM-D 938 | 50 to 60 oc | 50 to 60 oc | 50 to 60 oc | 50 to 60 oc | Congealing Point | 3 |
| ASTM-D 127 | 60 to 70 oc | 60 to 70 oc | 60 to 70 oc | 60 to 70 oc | Drop melting point | 4 |
| IP 17 Method A Cell 2″ | Max 1.5Y | Max 0.5 Y | Max 0.7 Y | Max 1Y | Color Lovibond | 1 |

Technical Data Sheet

Petroleum Jelly Grades