Technical Data Sheet

| Appearance | Oxidation induction time (10 ͦ c/min,190 ͦ c) | Acid Value (mg.KOH/g) (ASTM D-974) | Density(g/cm3) (ASTM D-1475) | Drop Point( ͦ c) ASTM D-566)) | Oil Sep(%) 80 ͦ c,24h FTM-791)) | Flash point( ͦ c) (ASTM D-92) | Cone penetration (dmm)@25 ͦ c (ASTM D-937) | Viscosity(cP) @25 ͦ c ,50 S-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transparent | ≥30 | 0.3≥ | 0.8 – 0.9 | ≥150 | 0.5≥ | >200 | 500 ˂ | 1500-3500 | NOOR TG-2000* |
| transparent | ≥30 | 0.3≥ | 0.8 – 0.9 | ≥200 | 0.5≥ | >200 | >400 | 3500-6000 | NOOR TG-4000 |
| transparent | ≥30 | 0.3≥ | 0.8 – 0.9 | ≥200 | 0 | >200 | 300-400 | 6000-10000 | NOOR TG-8000 |

Thixotropic filling compound

suitable for filling in micro cable or small diameter loose tube fiber gel optic cable. *

A wide range of viscosity and other properties can be produced according to your needs. Dear clients can share their desired specifications with us.""